# 电容器的基础 【第2讲】 电容器具有哪些特性？

2011年04月14日
分类: 电容器PLAZA

【第2讲　陶瓷电容器的功能与特性】
　在第1讲中我们介绍了电容器的作用。这次将为大家讲解有关电容器特性方面的知识。

1-1．电容器的分类
　电容器有着各式各样的种类。如图1所示，电容器以生产材料可划分为陶瓷电容器、钽电解电容器、铝电解电容器等。特别是多层陶瓷电容器，体积虽小但容量大，经常被用于去藕、电源电压的平滑化、滤波等各种电路中。最近已成了提升手机、电视机性能所不可缺少的元件。
1-2．多层陶瓷电容器的特点
＜特性①　温度特性＞
　陶瓷电容器如图2所示，可分为温度补偿型与高诱电型。由于各种温度条件下的静电容量变化情况各不相同，因此需要根据电容的特点来确定其用途。日本国内所采用的JIS规格、欧洲所采用的EIA规格均做出了详细的分类
・温度补偿型
　温度变化所造成的静电容量变化率较小，主要用于滤波、高频电路的耦合。当线圈与电容器被结合使用时，线圈的电感会随着温度的上升而增加，这时则可以利用负温度系数电容器来进行修正。

・高诱电型
　是一种采用了介电常数较高材料的电容器，具有静电容量较高的特点。主要作为电源电路的去耦电容器或平滑电路使用。与温度补偿型电容器相比，由于温度能够造成的静电容量变化较大，因此当用于滤波器等信号电路中时需要十分注意。
＜特性②　低ESR、低ESL＞
　多层陶瓷电容器具有良好的高频特性。与其他电容器相比，由于其具备能够减小电阻（ESR※1）及残余电感（ESL※2）的构造，因此在高频条件下也能保证电容器的工作。图3、图4所示为等效电路与电感的特性。由于铝电解电容器及钽电解电容器的ESR较高，因此阻抗也就较高。但陶瓷电容器却是频率越高则阻抗越低，这对于去藕来说非常有效，并能够发挥高性能的滤波能力。
　※1　ESR：Equivalent Series Resistance（等效串联电阻）
　※2　ESL：Equivalent Series Inductance（等效串联电感）

担当：村田制作所　M.N　＆　Y.I